享受税收优惠政策新型墙体材料目录

一、非黏土砖

（一）孔洞率大于25%非粘土烧结多孔砖、空心砖；

（二）混凝土空心砖；

（三）烧结页岩砖。

二、砌块

（一）混凝土小型砌块；

（二）蒸压加气混凝土砌块；

（三）石膏砌块。

三、墙板（采用机械化生产工艺）

（一）GRC板（玻璃纤维增强水泥轻质墙板）；

（二）纤维水泥板；

（三）蒸压加气混凝土板；

（四）轻集料混凝土条板；

（五）钢丝网架夹芯板；

（六）石膏墙板（包括纸面石膏板、石膏纤维板、石膏空心条板）；

（七）金属面夹芯板。

（八）复合墙板。

一、非黏土砖（采用机械成型生产工艺，单线生产能力不小于3000万块标准砖/年）

（一）孔洞率大于25%非粘土烧结多孔砖和空心砖（符合国家标准GB 13544-2000和GB 13545-1992的技术要求）。

（二）混凝土空心砖和空心砌块（符合国家标准GB 13545-1992的技术要求）。

（三）烧结页岩砖（符合国家标准GB/T 5101-1998的技术要求）。

二、建筑砌块（采用机械成型生产工艺，单线生产能力不小于5万立方米/年）

（一）普通混凝土小型空心砌块（符合国家标准GB 8239-1997的技术要求）。

（二）轻集料混凝土小型空心砌块（符合国家标准GB 15229-41994的技术要求）。

（三）蒸压加气混凝土砌块（符合国家标准GB/T 11968-1997的技术要求）。

（四）石膏砌块（符合行业标准JC/T 698-1998的技术要求）。

三、建筑板材（采用机械化生产工艺，单线生产能力不小于15万平方米/年）

（一）玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（简称GRC板）（符合行业标准JC 666-1997的技术要求）。

（二）纤维增强低碱度水泥建筑平板（符合行业标准JC 626/T-1996的技术要求）。

（三）蒸压加气混凝土板（符合国家标准GB 15762-1995的技术要求）。

（四）轻集料混凝土条板（参照行业标准《住宅内隔墙轻质条板》JC/T 3029-1995的技术要求）。

（五）钢丝网架水泥夹芯板（符合行业标准JC 623-1996的技术要求）。

（六）石膏墙板（包括纸面石膏板、石膏空心条板），其中：

纸面石膏板（符合国家标准GB/T 9775-1999的技术要求，同时单线生产能力不少于2000万平方米/年）；

石膏空心条板（符合行业标准JC/T 829-1998的技术要求）。

（七）金属面夹芯板（包括金属面聚苯乙烯夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板和金属面岩棉、矿渣棉夹芯板），其中：

金属面聚苯乙烯夹芯板（符合行业标准JC 689-1998的技术要求）；

金属面硬质聚氨酯夹芯板（符合行业标准JC/T 868-2000的技术要求）；

金属面岩棉、矿渣棉夹芯板（符合行业标准JC/T 869-2000的技术要求）。

（八）复合轻质夹芯隔墙板、条板（所用板材为以上所列几种墙板和空心条板，复合板符合建设部《建筑轻质条板、隔墙板施工及验收规程》的技术要求。注：该规程明年初颁布。）